.

## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## ỐNG NHỰA CỨNG uPVC

| ## Stt | ## Tiêu chí |  | ## Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Đáp ứng | ## Chấp nhận được | ## Không đáp ứng |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vật liệu | Nhựa cứng uPVC không hóa dẻo (Poly vinyl clorua), hoàn toàn không có chì trong thành phần vật liệu nên an toàn cho người sử dụng và môi trường, chịu được tia tử ngoại, sử dụng ngoài trời | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính ngoài [mm] |  |  |  |  |
|  | uPVC Ø27mm | 26,4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø49mm | 48,3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø60mm | 60 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø75mm | 75 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø90mm | 90 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø114mm | 114 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ dày thành ống [mm] |  |  |  |  |
|  | uPVC Ø27mm | 1,3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø49mm | 2,4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø60mm | 2,9 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø75mm | 4,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø90mm | 5,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø114mm | 6,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều dài ống tối thiểu [m] | 4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tỷ trọng [g/cm3] | 1,35 – 1,45 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Áp suất làm việc [bar] | 10 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ bền kéo [N/mm2] | 50 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Hệ số giãn nở nhiệt [mm/moC] | 0,08 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mô-đun đàn hồi [N/mm²] | 3.000 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa [oC] | 45 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Điện trở suất bề mặt [Ω] | 10¹³ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |