- IV Tiêu chuẩn kỹ thuật Xi măng, Cát, Thép, Nước sơn:

a. Tiêu chuẩn kỹ thuật Xi măng

| Stt | Đặc tính và thông số kỹ thuật | Yêu cầu | ## Đạt | ## Chấp nhận được | ## Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất (uy tín và có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia) | Nhà thầu tự khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 2682: 2009 TCVN 4787:2009 TCVN 4030:2003 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Loại xi măng | Nhà thầu tự khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Mác Xi măng PC40 | Nhà thầu tự khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

b Tiêu chuẩn kỹ thuật Cốt thép cho bê tông:

| Stt | Đặc tính và thông số kỹ thuật | Yêu cầu | ## Đạt | ## Chấp nhận được | ## Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất | Nhà thầu tự khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN1651-1: 2008 TCVN1651-2: 2018 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Chủng loại thép xây dựng | Nhà thầu tự khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Đáp ứng các yêu cầu của Đơn vị thiết kế. | Có | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

c. Tiêu chuẩn kỹ thuật Nước sơn phần sơn số trụ:

| Stt | Đặc tính và thông số kỹ thuật | Yêu cầu | ## Đạt | ## Chấp nhận được | ## Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất (uy tín và có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia) | Nhà thầu tự khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Hàm lượng chất không bay hơi, tính theo khối lượng | ≥ 45 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Độ bám dính | ≤ 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Độ cứng (Konig) | ≥ 0,3 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Độ bền uốn | ≤ 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Độ bóng, góc đo 600 | ≥ 75 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thời gian khô bề mặt, ở 300 C | ≤ 30 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Độ che phủ Lý thuyết Thực tế | 8,0 - 12,0 5,7 - 8,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

d.Tiêu chuẩn kỹ thuật Cát xây dựng

| Stt | Đặc tính và thông số kỹ thuật | Yêu cầu | ## Đạt | ## Chấp nhận được | ## Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất | Nhà thầu tự khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7572-1 : 2006 TCVN 7572-2 : 2006 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 3 | Chủng loại cát xây dựng | Nhà thầu tự khai báo | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Đáp ứng các yêu cầu của Đơn vị thiết kế. | Có | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |