Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Gói thầu: Xây lắp thuộc dự toán mua sắm Danh mục SCL: Sửa chữa kiến trúc các TBA 110kV Phong Thổ, TBA 110kV Than Uyên, TBA 110kV Lai Châu, TBA 110kV Mường So
1.2. Quy mô sửa chữa
 1.2.1 Hạng mục: Sửa chữa kiến trúc TBA 110kV Phong Thổ.
* Sửa chữa nhà điều hành TBA 110kV Phong thổ:
- Cạo bỏ lớp sơn trần, tường ngoài nhà; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn tường phòng điều khiển; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Xử lý chống thấm sê nô; tháo dỡ, thay thế hệ thống thoát nước mái.
- Tháo dỡ mái tôn hoen gỉ thay bằng mái tôn liên doanh dày 0,4mm.
- Phá dỡ gạch lát nền phòng điều khiển, phòng phân phối và lát lại bằng gạch KT 600x600mm.
- Cạo bỏ lớp sơn hoa sắt lan can và sơn lại 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Tháo dỡ và thay lại tấm đan mương cáp bị nứt vỡ.
- Tháo dỡ thiết bị vệ sinh hư hỏng và thay lại.
- Tháo dỡ thiết bị điện hư hỏng và thay lại.
- Thay điều hòa tại phòng điều khiển và phòng phân phối.
* Sửa chữa sân phân phối, mương cáp TBA 110kV Phong thổ:
- Phá dỡ và đổ lại bê tông mặt đường M250# gãy nứt .
- Tháo dỡ tấm đan bị vỡ nứt và thay bằng tấm đan BTCT M200#.
- Rải đá vào vị trí sụt lún tại nền trạm.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa cổng, tường rào TBA 110kV Phong thổ:
- Tường rào gãy nứt:
- Phá dỡ đoạn tường rào hiện trạng bị gãy nứt.
- Xây lại đoạn tường rào bị gãy nứt; móng, tường xây gạch chỉ VXM M75#.
- Trát tường ngoài nhà VXM M75#; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Tường rào hiện trạng:
- Phá lớp trát mặt trong tường rào xây gạch và trát lại VXM M75# tại các vị trí bị bong tróc nứt vỡ; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ
- Cạo bỏ lớp sơn mặt trong tường rào xây gạch và lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
1.2.2 Hạng mục: Sửa chữa kiến trúc TBA 110kV Than Uyên.
* Sửa chữa nhà điều hành TBA 110kV Than Uyên:
- Phá lớp trát tường ngoài nhà và trát lại VXM M75# tại các vị trí bị bong tróc nứt vỡ; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn trần, tường ngoài nhà; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn tường phòng điều khiển; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Xử lý chống thấm sê nô; tháo dỡ, thay thế hệ thống thoát nước mái.
- Tháo dỡ mái tôn hoen gỉ thay bằng mái tôn liên doanh dày 0,4mm.
- Phá dỡ gạch lát nền phòng điều khiển, phòng phân phối và lát lại bằng gạch KT 600x600mm.
- Phá dỡ bê tông nền phòng vệ sinh và đổ lại, lát lại bằng gạch chống trơn KT 300x300mm.
- Tháo dỡ và thay lại tấm đan mương cáp bị nứt vỡ BTCT M200#.
- Tháo dỡ thiết bị vệ sinh hư hỏng và thay lại.
- Tháo dỡ thiết bị điện hư hỏng và thay lại.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa nhà làm việc TBA 110kV Than Uyên:
- Cạo bỏ lớp sơn trần, tường ngoài nhà; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Xử lý chống thấm sê nô; tháo dỡ, thay thế hệ thống thoát nước mái.
- Tháo dỡ mái tôn hoen gỉ thay bằng mái tôn liên doanh dày 0,4mm.
- Phá dỡ bê tông nền hành lang và đổ lại, lát lại bằng gạch KT 600x600mm.
- Tháo dỡ thiết bị điện hư hỏng và thay lại.
- Tháo dỡ khóa cửa đi bị hỏng và thay lại.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa sân phân phối, mương cáp TBA 110kV Than Uyên:
- Phá dỡ và đổ lại bê tông mặt đường M250#, vỉa hè trong trạm bê tông M200#.
- Đổ bê tông sân nhà làm việc M200#.
- Phá dỡ và đổ lại viên bó vỉa bị gãy nứt bê tông M200#.
- Phá dỡ rãnh thoát nước bị gãy nứt và xây lại bằng gạch chỉ VXM M75#.
- Tháo dỡ tấm đan bị vỡ nứt và thay bằng tấm đan BTCT M200#.
- Rải đá vào vị trí sụt lún tại nền trạm.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa cổng, tường rào TBA 110kV Than Uyên:
- Tháo dỡ gạch ốp trụ cổng, ốp lại trụ cổng bằng đá Granit.
- Tháo dỡ cánh cổng chính hiện trạng và thay lại bằng cánh cổng khung thép hình.
- Cạo bỏ lớp sơn tường rào hoa sắt, mặt trong tường rào xây gạch và lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Phá lớp trát tường rào hoa sắt và mặt trong tường rào xây gạch tại các vị trí bị bong tróc nứt vỡ; trát lại VXM M75#; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn hoa sắt cổng, tường rào bong tróc và sơn lại bằng sơn chống gỉ 01 nước lót, 02 nước phủ.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
1.2.3 Hạng mục: Sửa chữa kiến trúc TBA 110kV Lai Châu.
* Sửa chữa nhà điều hành TBA 110kV Lai Châu:
- Phá dỡ tường thu hồi bị gãy nứt và xây lại VXM M75#.
- Phá lớp trát tường ngoài nhà và trát lại VXM M75# tại các vị trí bị bong tróc nứt vỡ; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn trần, tường ngoài nhà; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn tường phòng điều khiển; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Xử lý chống thấm sê nô; tháo dỡ, thay thế hệ thống thoát nước mái.
- Tháo dỡ mái tôn hoen gỉ thay bằng mái tôn liên doanh dày 0,4mm.
- Phá dỡ gạch lát nền phòng điều khiển, phòng phân phối và lát lại bằng gạch KT 600x600mm.
- Phá dỡ gạch lát tấm đan và láng lại VXM M75#, sơn bề mặt màu thích hợp.
- Phá dỡ bê tông bó hè quanh nhà và đổ lại bê tông M150# .
- Tháo dỡ và thay lại tấm đan mương cáp bị nứt vỡ BTCT M200#.
- Tháo dỡ thiết bị vệ sinh hư hỏng và thay lại; thay hệ thống cấp nước.
- Tháo dỡ thiết bị điện hư hỏng và thay lại.
- Thay điều hòa tại phòng điều khiển, phòng phân phối và phòng trạm trưởng.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa nhà làm việc TBA 110kV Lai Châu:
- Phá lớp trát tường ngoài và trát lại VXM M75# tại các vị trí bị bong tróc nứt vỡ; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn trần, tường ngoài nhà; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Xử lý chống thấm sê nô; tháo dỡ, thay thế hệ thống thoát nước mái.
- Tháo dỡ mái tôn hoen gỉ thay bằng mái tôn liên doanh dày 0,4mm.
- Tháo dỡ cửa đi d3 và thay bằng nhôm hệ Xingfa kính an toàn 6,38mm.
- Tháo dỡ thiết bị vệ sinh hư hỏng và thay lại tại phòng trục 4-5, 5-6.
- Tháo dỡ thiết bị điện hư hỏng và thay lại.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa sân phân phối, mương cáp TBA 110kV Lai Châu:
- Phá dỡ và đổ lại bê tông mặt đường M250#, sân bê tông nhà làm việc trong trạm M200#.
- Phá dỡ và đổ lại viên bó vỉa bị gãy nứt bê tông M200#.
- Tháo dỡ tấm đan bị vỡ nứt và thay bằng tấm đan BTCT M200#.
- Rải đá vào vị trí sụt lún tại nền trạm.
- Thay bóng đèn chiếu sáng sân đường nội bộ.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa cổng, tường rào TBA 110kV Lai Châu:
- Phá dỡ trụ cổng gãy nứt và xây lại.
- Tháo dỡ cánh cổng chính hiện trạng và thay lại bằng cánh cổng khung thép hình.
- Phá lớp trát tường rào hoa sắt và mặt trong tường rào xây gạch tại các vị trí bị bong tróc nứt vỡ; trát lại vxm m75#; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn tường rào hoa sắt, mặt trong tường rào xây gạch và lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn hoa sắt tường rào bong tróc và sơn lại bằng sơn chống gỉ 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Tháo dỡ, thay lại vị trí hoa sắt tường rào loại 1 hoen gỉ, mục gãy.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
1.2.4 Hạng mục: Sửa chữa kiến trúc TBA 110kV Mường So.
* Sửa chữa nhà điều hành TBA 110kV Mường So:
- Cạo bỏ lớp sơn trần, tường ngoài nhà; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn tường phòng điều khiển; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Xử lý chống thấm sê nô; tháo dỡ, thay thế hệ thống thoát nước mái.
- Lợp mái tôn liên doanh dày 0,4mm.
- Phá dỡ gạch lát nền phòng điều khiển, phòng phân phối và lát lại bằng gạch KT 600x600mm.
- Phá dỡ gạch lát tấm đan và láng lại VXM M75#, sơn bề mặt màu thích hợp.
- Tháo dỡ và thay lại tấm đan mương cáp bị nứt vỡ BTCT M200#.
- Tháo dỡ lan can sắt hư hỏng và thay lại bằng lan can thép hình.
- Tháo dỡ thiết bị điện hư hỏng và thay lại.
- Tháo dỡ thiết bị vệ sinh hư hỏng và thay lại.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa nhà làm việc TBA 110kV Mường So:
- Cạo bỏ lớp sơn trần, tường ngoài nhà; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Xử lý chống thấm sê nô; tháo dỡ, thay thế hệ thống thoát nước mái.
- Lợp mái tôn liên doanh dày 0,4mm.
- Phá dỡ bê tông nền hành lang và đổ lại, lát lại bằng gạch KT 600x600mm.
- Phá dỡ bê tông nền phòng vệ sinh và đổ lại, lát lại bằng gạch chống trơn KT 300x300mm.
- Tháo dỡ gạch ốp tường phòng vệ sinh và ốp lại bằng gạch KT 600x300mm.
- Tháo dỡ trần thạch cao vị trí hư hỏng và thay lại bằng tấm thạch cao 600x600.
- Tháo dỡ thiết bị điện hư hỏng và thay lại. 
- Tháo dỡ thiết bị vệ sinh hư hỏng và thay lại.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa sân phân phối, mương cáp TBA 110kV Mường So:
- Phá dỡ và đổ lại bê tông mặt đường vị trí bị gãy nứt bê tông M250#.
- Tháo dỡ tấm đan bị vỡ nứt và thay bằng tấm đan BTCT M200#.
- Thay bóng đèn chiếu sáng sân đường nội bộ.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
* Sửa chữa cổng, tường rào TBA 110kV Mường So:
- Phá lớp trát tường rào hoa sắt và mặt trong tường rào xây gạch tại các vị trí bị bong tróc nứt vỡ; trát lại VXM M75#; lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn tường rào hoa sắt, mặt trong tường rào xây gạch và lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ.
- Cạo bỏ lớp sơn hoa sắt cổng, tường rào bong tróc và sơn lại bằng sơn chống gỉ 01 nước lót, 02 nước phủ.
“ Chi tiết xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đính kèm”
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


PHỤ LỤC CHƯƠNG V
A. DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ Công ty Điện lực Lai Châu – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc CẤP
- Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành kèm theo E-HSMT để chào đầy đủ thông tin yêu cầu đối với vật liệu, vật tư, thiết bị B cấp theo bảng danh mục sau (Trường hợp nhà thầu phát hiện sai khác thì phải chào trong bảng chào riêng):
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- Trong trường hợp nhà thầu chào 02 nguồn gốc vật tư trở lên, nhà thầu đề xuất khối lượng thực hiện từng nguồn gốc/sản phẩm.
- Nhà thầu phải scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm điển hình, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.
- Trường hợp vượt quá dung lượng E-HSDT cho phép trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.
- Nhà thầu phải trình nguồn gốc và biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
- Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu, … Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.



B. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI VẬT TƯ THIẾT BỊ

I. YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG E-HSDT:
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây trong E-HSDT:
1. Văn bản khẳng định đáp ứng các nội dung yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế phát hành kèm theo E-HSMT.
2. Danh mục nguồn gốc xuất xứ VTTB chính thuộc diện B cấp.
3. Biên bản thử nghiệm điển hình theo quy định (Nếu có). 
4. Văn bản cam kết bảo hành vật tư, thiết bị (trong đó nêu rõ thời gian bảo hành), yêu cầu tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước.
II. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:
Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:
1. Giấy chứng nhận chất lượng:
- Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.
- Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng. 
2. Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa vận hành vật tư, thiết bị, đáp ứng các yêu cầu sau:
Tài liệu nhà sản xuất cung cấp để phục vụ công tác vận hành phải bao gồm ít nhất những nội dung sau:
- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo được tuổi thọ thiết kế.
- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.
- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).
- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.
- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.
- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.
- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.
- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật đối vật tư, thiết bị chính.
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Nhà thầu chào

	I
	Phần điều hoà
	
	

	1
	Điều hòa cây 50000BTU 1 chiều
	Loại máy điều hòa: 1 chiều
Công suất làm lạnh: 50.000 BTU - 5,5HP
Diện tích sử dụng: ≈ 90m2
Gas sử dụng: R410A
Lưu lượng gió dàn lạnh: ≈1700 m3/h
Độ ồn dàn lạnh: ≈52/44 dB(A)
Độ ồn dàn nóng: ≈61 dB (A)
Mức tiêu thụ điện năng
Công suất: ≈5320W
Năng suất tách ẩm: ≈5 lít/giờ
Kích thước dàn lạnh: ≈54cm x 175cm x 36cm (Ngang x cao x sâu)
Khối lượng dàn lạnh: ≈59kg
Kích thước dàn nóng: ≈93cm x 108cm x 33cm (Ngang x cao x sâu)
Khối lượng dàn nóng: ≈89kg
Nguồn điện áp: ≈380V - 415V / 50Hz
	

	2
	Điều hòa 9000BTU 2 Chiều
	Công suất làm lạnh/sưởi
Btu/h: 9000/9300
HP: 1
Điện nguồn: 220~240V~/1P/50Hz
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi):
W: 959/945
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi)
A: 4.5/4.4
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi)
W/W: 3.2/3.4
Khử ẩm
L/h: 1,1
Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp)
m³/h: 500/450/400
Độ ồn (cao/trung bình/thấp)
dB(A): 40/38/36
Dàn lạnh:
- Kích thước máy (RxCxD): 790×200×270 mm
- Kích thước cả thùng (RxCxD): 870×265×330 mm
- Trọng lượng tịnh/cả thùng: 8,5/10 kg
- Độ ồn: 50 dB(A)
Dàn nóng
- Kích thước máy (RxCxD): 660×530×240 mm
- Kích thước cả thùng (RxCxD): 785×600×340 mm
- Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều): 25/27 kg
- Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều): 27/29 kg
Loại môi chất (Gas lạnh): R32
Kích cỡ ống lỏng/hơi: Ø6.35/Ø9.52 mm
Chiều dài đường ống tối đa: 8 m
Chênh cao đường ống tối đa: 5 m
Bộ điều khiển từ xa: Loại không dây
	


IV. Về tổ chức và bảo trì, bảo hành.
1. Vấn đề tổ chức
1.1. Khái quát
- Nhà thầu sẽ phải lập ra một Ban chỉ huy công trường bao gồm các nhân lực chủ chốt và các nhà quản lý có kinh nghiệm. Việc bổ nhiệm Ban quản lý này cũng cần có sự chấp thuận của Chủ đầu tư (hoặc Bên Giám sát - BGS) và sẽ được tồn tại trong suốt thời gian xây dựng.
- Ban chỉ huy công trường sẽ đóng tại hiện trường và phải có mặt vào những thời điểm hợp lý, trừ khi có những quy định khác. Những thành viên phù hợp của Ban quản lý xây dựng cũng có thể được yêu cầu có mặt tại hiện trường trong giai đoạn cần thiết để giải quyết những công việc quan trọng.
- Nhân vật trưởng của Ban chỉ huy công trường này sẽ phải có mặt trong tất cả các cuộc họp giữa Ban chỉ huy công trường và Nhà thầu khi có yêu cầu, với điều kiện là ông ta được thông báo trước một cách phù hợp về những cuộc họp đó. Trong vòng mười ngày kể từ ngày khởi công, Nhà thầu sẽ phải đệ trình bằng văn bản lên cho Chủ đầu tư (hoặc Bên Giám sát) về quyền hạn và nghĩa vụ mà ông ta được giao phó trong quá trình thực hiện Gói thầu. Mọi sự thay thế nhân vật này cần có những quyết định đi kèm và cũng cần được sự chấp thuận của Bên Giám sát, Chủ đầu tư và các cấp có thẩm quyền theo quy định.
* Về vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa.
- Yêu cầu về một số vật tư, vật liệu chính dưới đây mang tính tương đương, tức là có đặc tính kỹ thuật tương tự. Nhà thầu phải nêu rõ thương hiệu, xuất xứ của từng loại vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu (Vật tư, vật liệu mà nhà thầu sử dụng cho gói thầu này bắt buộc phải tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu theo bảng dưới đây).
- Trong trường hợp Nhà thầu không nêu rõ chủng loại, thương hiệu vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu thì Chủ đầu tư sẽ được quyền chỉ định loại vật tư, vật liệu tốt nhất có trên thị trường mà bất kể Nhà thầu dự thầu với giá nào, tức là giá dự thầu không thay đổi (nếu nhà thầu trúng thầu).
	- Cát các loại: Cát dùng cấp phối bê tông là cát có modul >=2, cát dùng cấp phối tô trát là cát vàng có modul >=0,7-2, lượng bụi, bùn, sét <=3%, lượng sét cục <=0,25%, phù hợp TCVN 7572-06.
- Đá các loại: Đảm bảo thành phần cấp phối đá: Cấp phối đá dăm, Dmax20, Dmax40, max60, lượng bụi, bẩn, sạn <=2%, lượng hạt thoi dẹt<=35%, độ mài mòn Los Angeles <50%; phự hợp TCVN 7572-06.
- Thép tròn trơn: Giới hạn nóng chảy không nhỏ hơn 240MPa; giới hạn bền không nhỏ hơn 380MPa; độ giãn dài không lớn hơn 20%, cường độ thép chịu kéo không nhỏ hơn 225Mpa.
- Thép tròn vằn: Giới hạn nóng chảy không nhỏ hơn 300MPa; giới hạn bền không nhỏ hơn 450MPa; độ giãn dài không lớn hơn19%, cường độ thép chịu kéo không nhỏ hơn 280Mpa.
- Vật liệu chống thấm: Sử dụng vật liệu chống thấm gốc xi măng – polymer; Cường độ bám dính nền ≥ 1,0 Mpa; Khả năng chống thấm áp lực nước ≥ 1,5 bar; Khả năng chịu co giãn nứt nền ≤ 0,75 mm; Độ bền kéo ≥ 1,5 Mpa; Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 100%.
- Xi măng dùng cho công tác bê tông cho cấu kiện khác còn lại (ngoài BT thương phẩm): Cường độ nén với 28 ngày tuổi không nhỏ hơn 40MPa, thời gian đông kết bắt đầu không sớm hơn 45 phút, và kết thúc không muộn hơn 375 phút; Độ mịn phần còn lại trên sàn 0,08mm không lớn hơn 10%.
- Xi măng dùng cho công tác trát, xây, láng...: Cường độ nén với 28 ngày tuổi không nhỏ hơn 30MPa, thời gian đông kết bắt đầu không sớm hơn 45 phút, và kết thúc không muộn hơn 375 phút; Độ mịn phần còn lại trên sàn 0,08mm không lớn hơn 12%;
- Thép hình các loại: Thép hình cán nóng (I, H, U, V, L, ống thép kết cấu, thép hộp…), kích thước theo hồ sơ thiết kế, khối lượng mạ từ Z10 -:- Z35, sản xuất theo công nghệ NOF và theo tiêu chuẩn TCVN 7571-1:2006, ASTM A36, JIS G3101 (SS400), EN 10025 đối với các cấu kiện thang thoát hiểm; Tiêu chuẩn  JIS G3302, ASTM A653 với các cậu kiện vách, mái, xà gồ,..
- Sơn dầu các loại: Độ nghiền mịn không lớn hơn 30µm; hàm lượng chất bay hơi nhỏ nhất 50%, độ bền uốn của màng sơn lớn nhất 1mm, độ bền va đập màng nhỏ nhất 50 cm.kg.
Ghi chú: Đối với các vật liệu như Cát, đá, đất cấp phối phải sử dụng vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.
 1.2. Sự kết hợp giữa Bên Giám sát và Nhà thầu 
Bên Giám sát sẽ chịu trách nhiệm xác định phạm vi công trường cho Nhà thầu, Nhà thầu chỉ được phép tiến hành các công việc trong phạm vi đã được chỉ ra đó. Nhà thầu không được vượt quá phạm vi công trường cho phép, tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt - có sự thống nhất của Bên Giám sát, Nhà thầu phải lập một danh sách và đạt được sự chấp thuận của các cá nhân sở hữu, thuê đất hoặc cơ quan nhà nước nằm trên phạm vi công trường cho phép nhằm mục đích xây dựng tạm thời phục vụ cho các mục đích ngắn hạn như làm nhà tạm, lán trại... 
2. Vấn đề hiện trường
2.1. Khái quát
- Nhà thầu sẽ phải có trách nhiệm, và bằng chi phí của họ, để lấy được các thông tin cần thiết cho việc lập Hồ sơ mời thầu và cho việc thực thi các vấn đề cần phải giải quyết trong khuôn khổ Gói thầu tham gia. Những thông tin được cung cấp sau đây sẽ chỉ là để dự phòng và chỉ là hướng dẫn chứ không hề giảm nhẹ trách nhiệm của Nhà thầu theo quy định. 
- Bất cứ vấn đề nào thuộc về thiệt hại của hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như những vật kiến trúc khác do hoạt động của Nhà thầu gây ra sẽ được sửa chữa và khôi phục bởi Nhà thầu hay bởi các nhà chức trách có liên quan, mọi chi phí liên quan đều do Nhà thầu chịu và phải đáp ứng nhanh nhất theo yêu cầu. 
- Vấn đề cấp nước: Chỉ có nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn mới được sử dụng trên công trường thực hiện Gói thầu.
- Nhà thầu sẽ có sự sắp xếp bố trí riêng của mình cho vấn đề cung cấp nước cho sinh hoạt cũng như mọi hoạt động khác của Nhà thầu trên công trường. Không có sự thanh toán thẳng nào từ phía Bên Giám sát và Chủ đầu tư cho việc cung cấp nước, do vậy chi phí này đã được bao gồm trong giá dự thầu của Nhà thầu.
- Nhà thầu sẽ phải đảm bảo việc cung cấp nước là có sẵn và liên tục, đầy đủ để đảm bảo công việc được tiến triển liên tục. Tất cả các nguồn nước sử dụng phải đảm bảo theo quy định hiện hành về nước sinh hoạt và sử dụng có mục đích khác nhau. 
- Vấn đề cấp điện: Nhà thầu sẽ phải cung cấp và duy trì việc cấp điện tạm thời cần thiết, đèn chiếu sáng và mọi máy móc đi kèm theo khác trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng bằng ngân sách của mình.
2.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan
- Ngay sau khi bất cứ một công trình hạ tầng nào được phát hiện trong quá trình đào móng công trình, mặc dù công trình này đã được biết, định vị từ trước đó hay mới phát hiện được khi lộ diện, Nhà thầu ngay lập tức phải thông báo cho Bên Giám sát và Chủ đầu tư để thông báo cho nhà chức trách có liên quan. 
- Nhà thầu sẽ chịu mọi trách nhiệm cho việc bảo vệ tất cả các công trình mà họ tiếp cận trong quá trình xây dựng, và sẽ phải chịu mọi chi phí cho việc sửa chữa bất cứ hư hại nào mà các hoạt động của họ trực tiếp gây ra.
2.3. Đường vào công trường của Nhà thầu
Trước khi bắt đầu thi công bất cứ công trình nào, Nhà thầu sẽ phải chỉ rõ đường ra vào công trình để Bên Giám sát và Chủ đầu tư xem xét và chấp thuận. Nhà thầu tự bảo quản đường vào công trình, những người không nhiệm vụ không được phép đi lại trong khu vực đang thi công. Tại nơi thi công các hạng mục quan trọng, Nhà thầu phải lập hàng rào vây quanh và có cổng ra vào. Cổng ra vào phải luôn được kiểm soát và phải khoá trong những trường hợp cần thiế đảm bảo an toàn cho công trình và người có liên quan. 
2.4. An ninh của công trường: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an ninh của công trường và sẽ phải tự trả mọi chi phí cho công tác này. Nếu cần thiết phải có thêm bảo vệ công trình, Chủ đầu tư và Bên Giám sát sẽ yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả cho chi phí đó. 
3. Vấn đề lập kế hoạch cho các công việc
3.1. Lập tiến độ và lập trình công việc
- Nhà thầu sẽ phải lập ra một chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ tiến độ thi công trình lên Bên Giám sát và Chủ đầu tư trước khi được chấp thuận tiến hành thi công công trình. Bên Giám sát và Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành Hợp đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới nhất. Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình. Nhà thầu phải lường trước các sự cố có thể xảy ra trên công trường trong quá trình thi công để loại trừ việc đình hoãn tiến độ thi công. Trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai, bão lũ hay các yếu tố khách quan khác; khi Chủ đầu tư và Bên Giám sát có những thay đổi có tính phát sinh trong quá trình thi công mà Nhà thầu thấy có thể làm kéo dài tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu thì phải có báo cáo bằng văn bản gửi cho Bên Giám sát và Chủ đầu tư trước khi tiến hành công việc trước ít nhất 10 ngày. 
- Chương trình công việc do Nhà thầu đệ trình phải nêu rõ tiến độ dự kiến hàng tháng cho từng hạng mục công việc chính trong những giai đoạn xây dựng khác nhau, kể từ ngày bắt đầu chương trình đến ngày hoàn thiện bàn giao công trình. 
- Chương trình công việc phải cân nhắc tới những điều kiện khí hậu, nước ngầm, các số liệu kỹ thuật địa lý, các công trình đã được đặt kế hoạch hay đang được xây dựng gần kề ngay công trình và những điều kiện khác, để đảm bảo an toàn và hoàn thiện công trình theo Hợp đồng. 
- Tại những hạng mục mà Nhà thầu cần phải chuẩn bị bản vẽ và những tính toán cho các phần của công trình, Nhà thầu sẽ không được phép tiến hành bất cứ hoạt động xây dựng nào trước khi các bản vẽ và các tính toán đó được phê duyệt chấp thuận.
 3.2. Giảm phiền hà đối với khu vực tiến hành thi công
Công việc sẽ được lập kế hoạch thực hiện sao cho giảm sự phiền hà đến với người dân khu vực xây dựng, môi trường khu vực xây dựng là ít nhất.
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng: 
4.1. Thời hạn bảo hành: Nhà thầu phải trình nêu rõ quá trình bảo hành công trình là 18 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng bằng bao nhiêu phần trăm giá trị hợp đồng và bằng hình thức bảo hành gì.
4.2. Bảo trì, duy tu bảo dưỡng
- Trong thời gian thi công và trong quá trình bảo hành công trình nhà thầu nêu quy trình bảo trì, duy tu bảo dưỡng công trình. Nếu chủ đầu tư phát hiện bất kỳ một khuyết tật hay sai sót nào, nhà thầu sẽ chấp nhận sửa chữa và làm tốt trong thời gian ngắn nhất theo yêu cầu của chủ đầu tư mà không đòi hỏi bất cứ một khoản thanh toán nào. Nếu các lỗi do Chủ đầu tư hay do Chủ đầu tư quyết định mới đề nghị Chủ đầu tư cho phép thanh toán các chi phí đó.
- Nếu nhà thầu không đáp ứng kịp thời yêu cầu của Chủ đầu tư về bảo trì, Chủ đầu tư có quyền thuê làm và nhà thầu phải chịu chi phí đó.
- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn hoặc bồi thường nếu để xẩy ra.
5. Thu hồi vật tư:
Toàn bộ các vật tư, cấu kiện của công trình sau khi sửa chữa sẽ được tháo dỡ, thu hồi trên nguyên tắc:
- Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành để thực hiện kiểm đếm vật tư trước khi tháo dỡ, thu hồi. Khối lượng vật tư thu hồi tạm thời xác định trong bảng kê kèm theo.
- Vật tư thu hồi: Sắt, thép, tôn, điều hòa sẽ được tập kết và vận chuyển về kho Công ty Điện lực Lai Châu, sau đó tổ chức thành lập hội đồng xác định giá trị tài sản trên cơ sở pháp lý theo quy định. 
- Vật tư còn lại: Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển đến các bãi tập kết vật liệu phế thải xây dựng do địa phương quy định.


