## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

## BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN HẠ THẾ

BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| Stt | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Chất lượng | Mới 100% |
| 4 | Băng keo cách điện hạ thế màu đen | Loại băng keo 01 mặt cách điện màu đen bằng nhựa PVC |
| 4.1 | Chiều ngang | > 0,18mm |
| 4.2 | Chiều dài: - Loại 9 mét - Loại 10 mét | > 9 mét > 20 mét |