## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

## PHỤ KIỆN SẮT CÁC LOẠI

## (collier các loại, bass sắt tụ tù, giá treo MBA, lông đền, khánh đơn, giá đỡ đầu cáp…)

BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nhà thầu khai báo |
| 2 | Quy cách, kích thước | Theo bản vẽ thiết kế chi tiết |
| 3 | Vật liệu chế tạo | Mác thép tối thiểu là CT3 - Dung sai chiều dày: + Loại thép tấm; ống thép: ±0,2mm + Loại thép V: ±0,5mm + Loại thép U: ±0,4mm - Dung sai kích thước: + 2,0mm |
| 4 | Chất lượng mạ kẽm |  |
|  | Sau khi gia công xong phải được làm sạch, và mạ kẽm nhúng nóng với các yêu cầu sau: |  |
| 4.1 | Bề dày lớp mạ | - Thép hình: + Dầy > 6mm: > 85µm + Từ 3mm đến < 6mm: 70µm + < 3mm: 55µm - Boulon: > 55µm |
| 4.2 | Các chi tiết vật liệu trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy | Phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, gỉ,.... mà mắt thường có thể phát hiện được. |
| 4.3 | Các lỗ boulon, đinh tán, trục xuyên qua | Phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ. |
| 4.4 | Chất lượng và bề mặt | Bề mặt phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật, lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền. Tùy theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. |
| 4.5 | Boulon và đai ốc | - Boulon phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bulông và đai ốc. - Boulon phải có vòng răng rõ ràng, sắt nét, dễ thao tác. |
| 5 | Các mối hàn | Tất cả các đường hàn có chiều cao h = 6mm, trừ các mối hàn có ghi chú riêng. |