## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## ỐNG NHỰA XOẮN HDPE

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
|  | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7997:2009, TCVN 8699:2011 hoặc tiêu chuẩn tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Vật liệu | Nhựa HDPE | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cấu tạo | Ống được làm từ nguyên liệu HDPE (High density polyethylene) theo dạng ống xoắn, chịu lực, bề mặt sản phẩm nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không hoá dẻo, không mùi. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Màu sắc | Cam | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính ngoài |  |  |  |  |
| 9.1 | Ống xoắn HDPE Ø 32/25 | 32 ± 2 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.2 | Ống xoắn HDPE Ø 40/30 | 40 ± 2 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.3 | Ống xoắn HDPE Ø 50/40 | 50 ± 2 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.4 | Ống xoắn HDPE Ø 65/50 | 65 ± 2,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.5 | Ống xoắn HDPE Ø 85/65 | 85 ± 2,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.6 | Ống xoắn HDPE Ø 105/80 | 105 ± 3 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.7 | Ống xoắn HDPE Ø 110/90 | 110 ± 4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.8 | Ống xoắn HDPE Ø 130/100 | 130 ± 4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.9 | Ống xoắn HDPE Ø 160/125 | 160 ± 4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.10 | Ống xoắn HDPE Ø 195/150 | 195 ± 4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.11 | Ống xoắn HDPE Ø 230/175 | 230 ± 4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9.12 | Ống xoắn HDPE Ø 260/200 | 260 ± 5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính trong |  |  |  |  |
| 10.1 | Ống xoắn HDPE Ø 32/25 | 25 ± 2 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.2 | Ống xoắn HDPE Ø 40/30 | 30 ± 2 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.3 | Ống xoắn HDPE Ø 50/40 | 40 ± 2 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.4 | Ống xoắn HDPE Ø 65/50 | 50 ± 2,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.5 | Ống xoắn HDPE Ø 85/65 | 65 ± 2,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.6 | Ống xoắn HDPE Ø 105/80 | 80 ± 3,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.7 | Ống xoắn HDPE Ø 110/90 | 90 ± 3,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.8 | Ống xoắn HDPE Ø 130/100 | 100 ± 4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.9 | Ống xoắn HDPE Ø 160/125 | 125 ± 4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.10 | Ống xoắn HDPE Ø 195/150 | 150 ± 4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.11 | Ống xoắn HDPE Ø 230/175 | 175 ± 4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10.12 | Ống xoắn HDPE Ø 260/200 | 200 ± 5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bề dày trung bình thành ống |  |  |  |  |
| 11.1 | Ống xoắn HDPE Ø 32/25 | ≥ 1,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.2 | Ống xoắn HDPE Ø 40/30 | ≥ 1,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.3 | Ống xoắn HDPE Ø 50/40 | ≥ 1,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.4 | Ống xoắn HDPE Ø 65/50 | ≥ 1,7 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.5 | Ống xoắn HDPE Ø 85/65 | ≥ 2,0 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.6 | Ống xoắn HDPE Ø 105/80 | ≥ 2,0 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.7 | Ống xoắn HDPE Ø 110/90 | ≥ 2,0 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.8 | Ống xoắn HDPE Ø 130/100 | ≥ 2,2 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.9 | Ống xoắn HDPE Ø 160/125 | ≥ 2,4 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.10 | Ống xoắn HDPE Ø 195/150 | ≥ 2,8 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.11 | Ống xoắn HDPE Ø 230/175 | ≥ 3,5 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11.12 | Ống xoắn HDPE Ø 260/200 | ≥ 4,0 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bước xoắn |  |  |  |  |
| 12.1 | Ống xoắn HDPE Ø 32/25 | 08 ± 0,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.2 | Ống xoắn HDPE Ø 40/30 | 10 ± 0,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.3 | Ống xoắn HDPE Ø 50/40 | 13 ± 0,8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.4 | Ống xoắn HDPE Ø 65/50 | 17 ± 1,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.5 | Ống xoắn HDPE Ø 85/65 | 21 ± 1,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.6 | Ống xoắn HDPE Ø 105/80 | 25 ± 1,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.7 | Ống xoắn HDPE Ø 110/90 | 27 ± 1,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.8 | Ống xoắn HDPE Ø 130/100 | 30 ± 1,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.9 | Ống xoắn HDPE Ø 160/125 | 38 ± 1,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.10 | Ống xoắn HDPE Ø 195/150 | 45 ± 1,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.11 | Ống xoắn HDPE Ø 230/175 | 55 ± 1,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12.12 | Ống xoắn HDPE Ø 260/200 | 60 ± 1,5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ bền nén (N) | F= 17*(dn + dt)/4, trong đó dn, dt lần lượt là đường kính ngoài, đường kính trong của ống. | > F |  | < F |
|  | Khối lượng riêng (g/cm3) | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 |  | < 0,95 |
|  | Điện áp đánh xuyên (kV) | ≥ 40 | ≥ 40 |  | < 40 |
|  | Độ chịu nhiệt Vicat (nhiệt độ mềm hóa) (0C) | ≥ 80 | ≥ 80 |  | < 80 |
|  | Độ bền kéo đứt (áp dụng đối với tất cả các ống có đường kính khác nhau) (N/cm2) | ≥ 1550 | ≥ 1550 |  | < 1550 |
|  | Thử rơi va đập | Không nứt vỡ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ biến dạng theo đường kính ngoài (%) | ≤ 2 | ≤ 2 |  | > 2 |
|  | Tỷ lệ uốn (%) | ≤ 10 | ≤ 10 |  | > 10 |
|  | Độ cứng (D-scale) | ≥ 66 | ≥ 66 |  | < 66 |
|  | Độ chịu dầu (%) | ≥ 95 | ≥ 95 |  | < 95 |
|  | Độ bền hóa chất : NaOH 40%, HNO3 30%, NaCl 10%, H2SO4 30% | Không phai màu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tuổi thọ của ống (năm) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Chiều dài trung bình 01 cuộn (m) | Chiều dài trung bình của 01 cuộn ống tùy theo yêu cầu của bên mua nhưng sao cho cuộn ống không quá lớn, không vượt kích thước phương tiện vận chuyển (≥ 50m). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ghi nhãn | Trên bề mặt thành ống phải ghi rõ bằng mực không phai hoặc khắc nổi các chi tiết sau: - Nhà sản xuất - Mã hiệu ống (ống nhựa xoắn HDPE Ø32/25 …) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở phần III (Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |