Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- 1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Thực hiện SCL nhà điều hành Điện lực đội QLĐLKV Mường Nhé, cụ thề như sau:

- Nhà điều hành sản xuất: Tháo dỡ khoảng 50% mái tôn hiện trạng, thay lại mái bằng tôn. Bóc lớp láng sê sô mái, sơn chống thấm và láng lại. Bóc lớp vữa trát tường, trụ cột trong, ngoài và dầm, trần nhà, trát lại. Cạo bỏ lớp sơn phần tường, trụ cột và dầm, trần nhà còn lại; Sơn toàn bộ nhà 03 nước; Tháo dỡ toàn bộ khuôn cửa, cửa, hoa sắt hiện trạng, vách kính, đục tường mở cao cửa đi vào các phòng, trát lại má cửa; Thay lại toàn bộ cửa, cửa sổ có hoa sắt bảo vệ bằng sắt vuông đặc; Phá dỡ gạch lát nền tầng 1 và tầng 2, lát lại nền bằng gạch Ceramic 600x600mm, khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300mm; Tháo dỡ toàn bộ gạch ốp tường khu vệ sinh 03 tầng, ốp lại bằng gạch men 300x600mm; Tháo dỡ trần giả khu vệ sinh 03 tầng, thay lại bằng trần nhựa nano; Tháo dỡ và thay lại hệ thống điện, ống cấp nước, thiết bị khu vệ sinh, ống thoát nước mái; Sửa chữa lại hệ thống chống sét; Mài lại granito bậc cấp.

- Nhà trực: Tháo dỡ mái tôn hiện trạng, thay lại mái; Bóc lớp láng sê sô mái, sơn chống thấm và láng lại. Bóc lớp vữa trát tường, trụ cột trong, ngoài và dầm, trần nhà, trát lại. Cạo bỏ lớp sơn phần tường, trụ cột và dầm, trần nhà còn lại; Sơn toàn bộ nhà 03 nước; Thay lại toàn bộ cửa, kính an toàn dầy 6,36mm, cửa sổ có hoa sắt bảo vệ bằng sắt vuông đặc; Phá dỡ gạch lát nền, lát lại nền bằng gạch Ceramic 600x600mm; Tháo dỡ và thay lại hệ thống điện, ống thoát nước mái.

- Kho nhà tổ trực: Phá dỡ toàn bộ hệ thống mái, tường nhà hiện trạng đã xuống cấp; Sửa chữa lại kho; Móng xây gạch. Tường bao che, ngăn phòng xây gạch. Giằng móng, giằng tường. Vì kèo, xà gồ thép hình, mái lợp tôn xốp dầy 0,4mm; Trát tường, lu sơn 03 nước, nền lát gạch Ceramic 600x600mm; Hệ thống điện đồng bộ.

- Vệ sinh nhà tổ trực: Bóc lớp láng mái, sơn chống thấm và láng lại; Bóc toàn bộ lớp vữa trát tường trong, ngoài và trần nhà, trát lại, sơn toàn bộ nhà 03 nước; Tháo dỡ toàn bộ cửa hiện trạng, thay lại bằng cửa nhôm hệ, kính an toàn dầy 6,36mm; Phá dỡ gạch lát nền, lát lại bằng gạch chống trơn 300x300mm; Tháo dỡ toàn bộ gạch ốp tường ốp lại bằng gạch men 300x600mm; Tháo dỡ và thay lại hệ thống điện, ống cấp nước, thiết bị vệ sinh;

(có khối lượng kèm theo hồ sơ mời thầu)

2. Vận chuyển, nhập kho Công ty Điện lực Điện Biên khối lượng vật tư thu hồi.

3. Thời hạn hoàn thành:

- Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký.

- Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc thi công xây lắp và nghiệm thu đưa vào sử dụng theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng (nếu có).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Tiến độ thực hiện hợp đồng không quá 90 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án/gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, giám sát, nghiệm thu công trình, theo các vản bản sau:

| TT | Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng | NĐ 06/2021/NĐ-CP |
| 2 | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 3 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 5574:2018 |
| 4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng | QCVN 18:2014/BXD |
| 5 | Xi măng | TCVN 6260 : 2009 |
| 6 | Cốt liệu bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN- 7570-2006 |
| 7 | Thép cốt bê tông | TCVN 1651:2018 |
| 8 | Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán | TCVN 9379:2012 |
| 9 | Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong | TCVN 4474:1987 TCVN 4153:1988 |
| 10 | Và hệ thống các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành khác có liên quan |  |

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

2.1. Yêu cầu về thiết bị, nhân lực của nhà thầu:

- Yêu cầu thiết bị, xe máy: Nhà thầu phải có thiết bị thi công như xe vận chuyển xi măng, cát, đá…..,tời tó, palăng, máy hàn...

- Yêu cầu nhân công: Chỉ huy công trường phải là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thi công xây lắp công trình điện lâu năm.

- Lực lượng thi công là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, đã qua đào tạo về các biện pháp an toàn trong thi công.

2.2. Yêu cầu về vật tư do nhà thầu cung cấp:

Tất cả các loại vật liệu, thiết bị dùng cho công trình do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thiết kế kỹ thuật thi công công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Chất lượng của vật liệu, thiết bị và công trình phải tuân thủ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Yêu cầu chung:

3.1. Yêu cầu:

- Toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt sử dụng cho công trình phải mới 100%, đảm bảo theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được duyệt và hồ sơ mời thầu, đúng chủng loại tương ứng được nêu trong yêu cầu kỹ thuật, đúng quy cách, có nguồn gốc rõ ràng. Các loại vật liệu không phù hợp tiêu chuẩn hoặc không đề cập trong tiêu chuẩn này, nếu có đủ luận cứ khoa học và công nghệ (thông qua sự xác nhận của một cơ sở kiểm tra có đủ tư cách pháp nhân) và được sự đồng ý của chủ đầu tư mới được đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm của nguyên vật liệu và lý lịch thiết bị lắp đặt cho Bên mời thầu khi tập kết đến công truờng để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình. Trường hợp Bên mời thầu thấy không đảm bảo chất lượng, có quyền trực tiếp kiểm tra hoặc hợp đồng tư vấn giám sát kiểm tra chất lượng, Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí kiểm tra theo quy định của E-HSMT này.

- Bên mời thầu sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hay tại công trường vào bất cứ lúc nào.

- Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ cần thiết đối với vật liệu sử dụng như: nguồn gốc, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận và công bố hợp quy, hợp chuẩn của vật liệu sử dụng.

- Thử nghiệm vật liệu và chứng chỉ thử nghiệm: Nhà thầu bằng chi phí của mình và chịu trách nhiệm các thí nghiệm vật liệu cần thiết, các chi phí thử nghiệm này phải đưa vào giá thành khối lượng.

- Vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt đưa vào sử dụng cho công trình phải được sự đồng ý của Bên mời thầu.

2. Một số thông số kỹ thuật/yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu phục vụ gói thầu:

2.1. Xi măng: Xi măng sử dụng phải thỏa mãn các qui định của các tiêu chuẩn:

- Xi măng poóc lăng TCVN 2682 - 2009.

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp TCVN 6260:2009.

- Xi măng Poóc lăng trắng TCVN 5691:2009.

- Xi măng xây trát TCVN 9202:2012.

2.1.1. Chủng loại và mác xi măng phù hợp thiết kế, các điều kiện, tính chất, đặc điểm môi trường làm việc của các kết cấu công trình.

2.1.2. Việc sử dụng xi măng nhập khẩu nhất thiết phải có chứng chỉ kỹ thuật của nước sản xuất. Khi cần thiết phải có kiểm tra để xác định chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

2.1.3. Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết phải tiến hành trong các trường hợp sau:

- Khi thiết kế thành phần bê tông.

- Có sự nghi ngờ về chất lượng bê tông.

- Lô xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng từ ngày sản xuất.

2.2. Cát:

2.2.1. Cát dùng để làm bê tông phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 7570:2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật” và TCVN 4453:1995; TCVN 5724:1993.

Cát dùng cho vữa xây, vữa trát phải đáp ứng các yêu cầu qui định theo TCVN 7570:2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật”.

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cát được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 337: 1986 đến TCVN 346:1986 “Cát xây dựng - phương pháp thử”.

2.2.2. Cát dùng cho bê tông, vữa xây cần có các chỉ tiêu như sau: lượng cát có đường kính lớn hơn 5mm không lớn hơn 10% khối lượng cát; hàm lượng SO3 không lớn hơn 1% khối lượng cát; hàm lượng mica không lớn hơn 1% khối lượng cát; hàm lượng bụi, bùn, sét không lớn hơn 1% khối lượng cát; hàm lượng tạp chất hữu cơ (thử theo phương pháp so màu) có màu của dung dịch trên cát không sẫm hơn mẫu chuẩn.

2.2.3. Cát thuộc nhóm to và vừa cho phép sử dụng cho công tác bê tông; không dùng cát hạt nhỏ (mođun độ lớn dưới 2) để làm bê tông; cát thuộc nhóm to và vừa có mođun độ lớn lớn hơn 2; khối lượng thể tích xốp (kg/m3) không nhỏ hơn 1.400; lượng hạt nhỏ (đường kính hạt nhỏ hơn 0,14mm) không lớn hơn 10% khối lượng cát.

2.2.4. Cát để ở kho hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

2.3 Đá dăm dùng cho bê tông: Đá dùng cho bê tông đảm bảo yêu cầu Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

2.4. Nước:

Nước dùng cho công tác bê tông, công tác xây gạch, đá và vữa xây trát phải bảo đảm yêu cầu của TCVN 4506:2012 “Nước trộn bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật”

Không dùng nước thải của các nhà máy, nước bẩn từ các hệ thống thoát nước sinh hoạt, nước hồ ao chứa nhiều bùn, nước lẫn dầu mỡ để trộn và bảo dưỡng bê tông.

4. Chủ đầu tư yêu cầu cụ thể đối với vật liệu do Nhà thầu cung cấp như sau:

| TT | Tên vật liệu | Đơn vị | Đặc tính kỹ thuật | Nguồn gốc, Xuất sứ Vật liệu tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gạch xây dựng | viên | TCVN 6355-2:2009 về Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ nén (năm 2009) | Nhà cung cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên |
| 2 | Thép xây dựng, thép tròn, thép cây | kg | TCVN 1765-1975; TCVN 1651:2018 | Thép hoà phát hoặc tương đương |
| 3 | - Cát xây, trát và bê tông | m3 | Cát dùng cấp phối bê tông là cát có modul>=2, cát dùng cấp phối tô trát là cát vàng có modul>=0,7-2, lượng bụi, bùn, sét <=3%, lượng sét cục <=0,25%, phù hợp TCVN 7572-06 | Các bãi trên địa bàn tỉnh Điện Biên |
| 4 | - Bột bả trong ngoài nhà | Tấn | - Bột bả có Độ mịn phần còn lại trên sàn 0.09 mm. Độ phủ lý thuyết 0.9 ÷ 1.2 kg/m2 (Tuỳ thuộc vào điều kiện bề mặt). Thời gian bắt đầu đông kết: Tối thiểu 110 phút. Thời gian kết thúc đông kết: Tối đa 450 phút. Khả năng chống thấm nước. Độ giữ nước: Tối thiểu 98%. Độ cứng bề mặt (sau 7 ngày): 0.12 N/mm2. Độ bám dính ở điều kiện chuẩn: Tối thiểu 0.45 MPa. Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 72h: Tối thiểu 0.30 MPa. Cường độ bám dính sau khi thử thời kì sốc nhiệt: Tối thiểu 0.30 MPa | Hãng Nippon/Jotun hoặc tương đương |
| 5 | - Phụ gia chống thấm các loại | Tấn | Hàm lượng rắn: 53 - 58% Mật độ tiêu thụ: Lớp lót: 0.2 - 0.3 kg/m2Lớp phủ: 0.6 kg/ m2 mỗi lớp (2.0 kg/m2 cho độ dày ~ 1.1mm sau khi khô)Khô: Khoảng 60 phút cho đến khi khô mặt 4 giờ cho đến khi khô (độ dày khi ướt 0.60 mm, 30oC,độ ẩm môi trường 80%) Đặc tính chịu kéo: Cường độ chịu kéo 1 N/mm2 , Độ gian dài cực đại: 600% (ASTM-D-412), Độ cứng Shore A: 20 - 25 (ASTM-D-2240). Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp: Đạt tiêu chuẩn ở nhiệt độ 4oC (ASTM-D-430) | Sika Việt Nam- Sika Topseal 107, Latex hoặc tương đương |
| 6 | - Sơn lót trong, ngoài nhà | Lít | Thành phần cấu tạo sơn là nhựa gốc Polymer, bột khoáng, phụ gia và nước. | Lót ngoại thất: Nippon/Jotun; Lót nội thất: Nippon/Jotun hoặc tương đương |
| 7 | - Sơn phủ trong, ngoài nhà | Lít | Thành phần cấu tạo sơn là nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, phụ gia và nước | Nippon/Jotun hoặc tương đương |
| 8 | - Xi măng dùng cho công tác trát, xây, bê tông, láng, … | Tấn | Cường độ nén với 28 ngày tuổi không nhỏ hơn 30MPa, thời gian đông kết bắt đầu không sớm hơn 45 phút, và kết thúc không muộn hơn 375 phút; Độ mịn phần còn lại trên sàn 0,08mm không lớn hơn 12%; | Xi măng Điện Biên hoặc tương đương |
| 9 | - Đá dăm 1x2 | m3 | Đảm bảo thành phần cấp phối đá Dmax20 lượng bụi, bùn, sét <=2%, lượng hạt thoi dẹt <=35%, độ nén đập bão hòa nước <=14, độ mài mòn Los Angeles <50%; phù hợp TCVN 7572-2006 | Các nhà cung cấp trên địa bàn Điện Biên |
| 10 | - Chậu xí bệt + phụ kiện | cái | Bàn cầu 2 khối tiêu chuẩn, két rời, Ống thải chờ: ∅110 (Class 1,2 TCVN ) Tâm thoát : 300mm (+-5); 2 nút nhấn riêng biệt,, kiểu xả xiphong, - Chế độ xả: Tiết kiệm nước hơn với 2 mức xả; Nút xả nhấn 2 chức năng 4.5/3l , Kích thước: Dài 680 x rộng 370 x bệt cao 370 x thùng cao 770; loại nắp êm Màu sắc: ​Trắng; van ba ngã inox, dây răc co cấp nước inox. | ### Viglacera Hoặc tương đương |
| 11 | Chậu rửa + Phụ kiện | cái | TCVN 12648:2020 | ### Viglacera Hoặc tương đươn |
| 12 | Chậu tiểu nam, tiểu nữ, giá treo, vòi rửa, gương soi | cái | TCVN 12648:2020 | ### Viglacera Hoặc tương đươn |
| 13 | Gạch lát 300x300mm; 600x600mm | M2 | Gạch lát Ceramic men mờ | Viglacera Hoặc tương đương |
| 14 | Gạch ốp 300x600 | M2 | tính thẩm mỹ cao, đa dạng mẫu mã, chịu lực tốt, chống thấm, dễ vệ sinh, bền màu và tuổi thọ cao | Viglacera Hoặc tương đương |
| 15 | Ống thoát nước, phụ kiện |  | TCVN 73052:2008; ISO 4427- 2:2007 hoặc tương đương | Tiền Phong hoặc tương đương |
| 16 | Vật liệu, thiết bị điện (Dây, ống bảo vệ dây, công tắc, đèn, aptomat, tủ điện….) |  | TCVN 7994-1 : 2009 | Dây trần phú/Cadisun; phụ kiện Sino; vinalock hoặc tương đương |
| 17 | Tôn múi lợp, hộp thép mạ kẽm |  | TCVN 8053:2009, Tấm lợp dạng sóng – Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt | Tôn Hoa Sen hoặc tương đương |
| 18 | Cửa đi nhôm hệ 2 cánh mở quay, kính an toàn dày 6,38ly. Phụ kiện đồng bộ. | M2 | Cửa đi 2 cánh có chức năng mở quay linh hoạt, Kích thước: Theo thiết kế Khung và cánh cửa: sử dụng thanh nhôm hệ dày 1,1-1,4mm. Kính: Kính an toàn 6,38mm; Phụ kiện: Phụ kiện của đi 2 cánh mở quay đồng bộ | Công ty Nhôm Đông Á hoặc Tương đương |
| 19 | Cửa đi nhôm hệ 1 cánh mở quay, kính an toàn dày 6,38ly. Phụ kiện đồng bộ. | M2 | Cửa đi 1 cánh có chức năng mở quay linh hoạt, Kích thước: Theo thiết kế Khung và cánh cửa: sử dụng thanh nhôm hệ dày dày 1,1-1,4mm. Kính: Kính an toàn 6,38mm; Phụ kiện: Phụ kiện của đi 1 cánh mở quay đồng bộ | Công ty Nhôm Đông Á hoặc Tương đương |
| 20 | Cửa sổ nhôm hệ mở hất, kính dán an toàn dày 6,38ly. Phụ kiện đồng bộ. | M2 | Cửa sổ 1 cánh có chức năng mở hất Kích thước: Theo thiết kế Khung và cánh cửa: sử dụng thanh nhôm hệ dày dày 1,1-1,4mm. Kính: Kính an toàn 6,38mm; Phụ kiện: Phụ kiện của sổ 1 cánh mở hất đồng bộ | Công ty Nhôm Đông Á hoặc Tương đương |

5. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Yêu cầu nhà thầu thi công theo đúng TCVN 4055 - 2012 và các tiêu chuẩn khác đã nêu ở trên và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

6. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Các thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng phải được vận hành thử nghiệm. Nhà thầu đảm bảo công trình thi công theo đúng hồ sơ thiết kế, đạt chất lượng và an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.

7. Quy định về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

7.1. Quy định chung: Đây là công trình sửa chữa trong khuôn viên xung quanh có nhiều hạng mục đã được xây dựng nên vấn đề môi trường và an toàn lao động, an toàn giao thông yêu cầu các đối tượng như đã nêu tại mục I phải tuyệt đối chấp hành; nội dung quy định chung gồm:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải có các bảng cam kết như: Cam kết thi công đúng quy trình; cam kết đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận. Trong quá trình thi công nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn đối với vật liệu, thiết bị máy móc và bảo vệ môi trường;

- Trước khi triển khai thực hiện thi công, nhà thầu phải tổ chức khảo sát hiện trường để đưa ra biện pháp thi công cụ thể nhằm phù hợp với hiện trạng. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm về bất kỳ một sự cố nào do nhà thầu gây ra hoặc sự cố gian tiếp mà nguyên nhân đó được xác định là do nhà thầu;

- Nhà thầu phải có biện pháp thu gom và huỷ rác thải, xử lý nước thải do nhà thầu sử dụng trong quá trình thi công;

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh khu vực thi công công trình;

- Không thải các yếu tố độc hại như: Bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, nươc, bùn, rác, đất cát và vật liệu phế thải ra khu vực dân cư, đường xá xung quanh công trường gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sản xuất dân cư xung quanh;

- Không gây nguy hiểm cho cán bộ làm việc gần khu vực công trường, không gây lún, sụt, nứt, đổ nhà cửa công trình và hệ thống hạ tầng đã có;

- Không để xẩy ra sự cố cháy, nổ;

- Trang bị và thực hiện tốt biện pháp phòng chống cháy (các phương án che, chắn đã được nêu ở phần trên).

7.2. Quy định về phòng chống cháy, nổ:

Nhà thầu phải phổ biến nội quy PCCC ở các tổ, đội, văn phòng, bố trí bình chữa cháy và biển cấm ở khu vực có sử dụng xăng dầu, trạm biến thế. Xây dựng nội qui an toàn về sử dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật. Định kỳ kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoả hoạn.

7.3. Quy định về  vệ sinh môi trường:

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu nhà thầu phải sử dụng loại xe có thùng và được che kín bằng bạt, giằng buộc vững chắc để tránh rơi rớt trong quá trình vận chuyển;

- Để chống rung động tiếng ồn nhà thầu phải sử dụng các loại máy móc có thông số kỹ thuật tốt và được đặt ở vị trí thuận lợi;

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Trường hợp cần thiết phải chặt hạ cây xanh thì phải được sự đồng ý của chủ đầu tư. Tất cả các chất thải do con người gây ra trong quá trình thi công đều được nhà thầu xử lý đúng theo nguyên tắc đối với từng loại chất thải, đồng thời ban công trường sẽ đưa ra những quy định để mọi người tham gia thi công công trình chấp hành;

- Trước khi thi công nhà thầu phải có hàng rào che chắn xung quanh mặt bằng thi công, hàng rào phải chắn chắn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị;

- Trước khi kết thúc việc xây lắp công trình nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường, gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm phục vụ cho thi công. Sữa chữa những chổ hử hỏng như:  Đường xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng .. nếu như trong quá trình do nhà thầu gây ra.

7.4. Quy định về bảo vệ an toàn:

- Sử dụng bảo hộ lao động cá nhân, chấp hành nội quy an toàn, công tác bảo vệ, hàng rào chắn các khu vực khi đang thi công, cột chống, biển báo tạm thời, chiếu sáng, biển báo giao thông cho toàn bộ các công việc cho tới khi hoàn thành toàn bộ các công việc;

- Vật liệu, vật tư, nguyên liệu hay phương tiện thi công phải được sắp xếp ở  những vị trí thỏa thuận trước với chủ đầu tư, không được sắp xếp trước lối ra vào, cổng và các khu làm việc hoặc khi chưa được sự đồng ý của chủ đầu tư;

- Rác thải, vật liệu phế thải phải được gom lại vào nơi quy định bằng các thùng đựng rác kích thước 2x2,5x1,5m đặt tại các góc của công trường và được chuyển ra khỏi công trường đến nơi quy định vào ban đêm bằng xe tải hoặc là các xe chuyên dụng của đơn vị vệ sinh môi trường mà nhà thầu ký thỏa thuận hợp đồng riêng;

- Hàng ngày dọn sạch rác thải, phế thải rơi ra hệ thống đường giao thông công cộng để đảm bảo quy tắc vệ sinh và an toàn giao thông;

- Nước thải chỉ được phép thải ra cống rãnh địa phương khi đã xử lý cặn lắng và không có các chất độc hại;

- Biện pháp an toàn đối với cán bộ công nhân: Phải bố trí và quản lý bảo vệ công trường 24/24 giờ, liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương và công an khu vực để phối hợp nhằm đảm bảo an ninh chung trên toàn khu vực. Bố trí hàng rào tạm xung quanh công trường để đảm bảo tốt an ninh cho công trường. Trên công trường nhà thầu phải bố trí  tủ thuốc cấp cứu, luôn luôn có 1 nhân viên y tế, liên hệ với các cơ sở y tế để xử lý kịp thời các rủi ro có thể xảy ra trên công trường;

- Đối với từng phần việc nhà thầu có biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn là:

+ An toàn đối với thiết bị thi công: Trong công tác thi công các loại máy móc Nhà thầu phải kiểm tra an toàn trong suốt quá trình thi công. Các máy móc thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên. Tại các vị trí sử dụng máy đều có nội quy sử dụng máy, các thiết bị động lực đều có dây nối đất. Các thiết bị máy móc chuyên dùng đều do công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên nghành và có kinh nghiệm thi công vận hành, nghiêm cấm công nhân không có trách nhiệm sử dụng máy, cán bộ công nhân viên nhất là công nhân vận hành máy không được uống rượu  bia trong giờ làm việc;

+ An toàn đối với hệ thông điện chiếu sáng, sản xuất phục vụ cho công trình: Tại công trình Nhà thầu phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ trên các tuyến đường giao thông đi lại cũng như phục vụ thi công, an ninh. Dây dẫn điện phải sử dụng các loại dây có vỏ bọc cách điện, được treo lên giá bằng tre hoặc bằng gỗ tại các vị trí cắt qua đường giao thông để không gây cản trở cho các phương tiện vận chuyển khi vào ra công trường và không được để dây dẫn tiếp xúc với các kết cấu dẫn điện trên công trình;

+ An toàn đối với hệ thống kho bãi: Vị trí kho bãi được bố trí trên mặt bằng thi công đảm bảo thuận tiện cho việc thi công và được sự nhất trí của chủ đầu tư; kho chứa vật liệu đều có mái che để đảm bảo chất lượng cốt thép trong quá trình thi công công trình.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Theo tiến độ và biện pháp thi công mà nhà thầu đệ trình, nhà thầu phải có phương án để huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đáp ứng cho gói thầu.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu (Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định khác có liên quan của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành).